Tab. 10.4.  Specific heat capacity of selected rocks (Roy et al., 1981, Schon, 1983; Buntebarth, 1984; Hutchison, 1985; Yalcin et al., 1997).

| Reference: | Buntebarth (1984) | Yalcin et al. (1997) | Roy et al. (1981) | Hutchison (1985) | Schon (1983) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | c (Wsg-1K-1) | c (calg-1oC-1) | c (Jkg-1C-1) | c (Jkg-1K-1) | c (Jkg-1K-1) |
| basalt |  |  |  |  | 762…2135(1231) |
| bituminous coal | 1.26 |  |  |  |  |
| calcareous sandstone | 0.84 |  |  |  |  |
| clay | 0.86 |  |  |  |  |
| clay/siltstone |  |  |  |  | 753…3546(1240) |
| diabase |  |  |  |  | 791…829(860) |
| diorite |  |  |  |  | 1118…1168(1136) |
| dolomite |  |  |  |  | 648…1465(1088), 756 |
| gabbro |  |  | 775  60 |  | 879…1130(1005) |
| gneiss |  |  |  |  | 754…1176(979) |
| granite |  |  |  |  | 741…1548(946), 672 |
| gypsum |  |  | 1010  150 |  |  |
| ice | 2.1 |  |  |  |  |
| gravel |  |  |  |  | 756 |
| limestone |  |  | 860  50 | 1004 | 753…1712(887), 714 |
| marble |  |  | 883  20 |  | 753…879(857) |
| obsidian |  |  | 920  100 |  |  |
| oil | 2.1 |  |  |  |  |
| peridotite |  |  |  |  | 961…1088(1005) |
| pyroxenite |  |  |  |  | 879…1214(1005) |
| quartz diorite |  |  |  |  | 1214 |
| quartzite |  |  |  |  | 718…1331(991) |
| salt |  | 0.206 (20oC) 0.212 (100oC) |  | 854 | 1474…4651(2557) |
| sandstone | 0.71 |  |  | 1088 | 670…3345(972) |
| sandy shale |  | 0.205 (20oC) 0.248 (100oC) |  |  |  |
| shale |  |  |  | 837 |  |
| serpentinite |  |  |  |  | 963…1130(1005) |
| # peat |  |  |  |  | 1758 |
| shale |  | 0.213 (20oC) 0.258 (100oC) |  |  | 754…1729(1096) |
| water | 4.2 |  |  | 4180 |  |