Tab. 10.3.  Thermal diffusivity of selected rocks (Roy et al., 1981; Bunterbarth, 1984).

| Reference: | Buntebarth (1984) | Roy et al. (1981) |
| --- | --- | --- |
| Material |  (10-6m2s-1) |  (10-7m2s-1) |
| bituminous coal | 0.15 |  |
| dolomite |  | 8.5  2.0 |
| gneiss | 1.2 |  |
| granite | 1.4 |  |
| gypsum |  | 3.0  0.3 |
| limestone | 1.1 |  |
| rock salt | 3.1 |  |
| slate | 1.2 |  |
| sandstone | 1.6 |  |
| tuff |  | 6.5  2.5 |