Tab. 10.2. Thermal conductivities and specific heat capacities of cements (Mann et al., 1997).

| Cement type | Density | Thermal conductivity (Wm-1K-1) |  | Specific heat capacity (kJkg-1K-1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kgm-3) |  |  |  |  |
|  |  | (at 20o C) | (at 100o C) | (at 20o C) | (at 100o C) |
| Silica cement | 2650 | 7.70 | 6.00 | 0.177 | 0.212 |
| Calcite cement | 2721 | 3.30 | 2.70 | 0.199 | 0.232 |
| Dolomite cement | 2857 | 5.30 | 4.05 | 0.204 | 0.238 |
| Anhydrite cement | 2978 | 6.30 | 4.90 | 0.175 | 0.193 |
| Halite cement | 2150 | 5.70 | 4.85 | 0.206 | 0.214 |
| Clay cement | 2810 | 1.80 | 1.60 | 0.200 | 0.220 |